2025年度贵州省科学技术奖公示
项目名称：低维填料协同增强的导热电磁屏蔽复合材料多尺度结构调控与性能优化机制研究
推荐单位/专家：贵州民族大学

推荐等级：贵州省自然科学奖一、二等奖
项目简介：

本项目立足电子信息产业“微型化、集成化”引发的热积累与电磁干扰双重瓶颈，针对传统复合材料“多功能难平衡”“高填充致相变/机械性能劣化”的核心科学难题，开展低维填料（零维AgNPs、一维AgNWs/CNT、二维GNPs/rGO/MXene）协同增强导热-电磁屏蔽复合材料的应用基础研究。本项目通过构建多元低维协同体系、提出定向结构制备技术，建立“低维协同-结构定向-界面优化”的一体化设计理论，研发出一系列兼具高效热管理、优异电磁屏蔽与形状稳定性的多功能复合材料。具体地，首次提出“阶梯不对称导电网络”新概念，建立定向电磁屏蔽材料的设计理论，发现阶梯不对称结构通过“弱反射-吸收-强反射-再吸收”机/制，实现电磁屏蔽定向差值ΔSET=8.8 dB，解决精密电子“信号发射-抗干扰兼容”的全球性科学难题。在低维填料“骨架-桥接”协同增强机制方面，建立“异质粒子桥接-界面作用强化”热导率提升理论，揭示了一维/二维片状填料（GNPs/rGO/MXene）构建连续导热/导电骨架，零维填料（AgNWs/CNT/AgNPs）桥接骨架间隙的协同作用本质：一维/二维骨架提供长程传输通道，零维填料降低界面接触电阻与热阻，形成连续的传输网络。该机制使复合材料在仅2.19wt% GNPs+2.19wt% AgNWs填充量下，热导率达0.84 W/mK（较纯PEG提升200%），横向电磁屏蔽SET达71.08 dB，相变焓效率保持93%以上，突破“高填充才能实现高功效”的传统认知，建立了低填充量下双功能协同增强的新范式。在各向异性结构调控规律方面，阐明定向冷冻诱导的“管状-蜂窝状”各向异性结构、交替多层结构对热传导与电磁屏蔽定向性的调控规律：横向方向因更多“泡孔壁”形成多重反射与声子传导通道，电磁屏蔽SET显著高于纵向（ΔSET=35.87 dB）；在多元界面作用协同优化原理：系统阐明氢键、静电吸附与金属纳米粒子“桥接”的协同界面调控机制——AgNPs、PEO等中介物质同时强化填料-基体、填料-填料间相互作用，使界面热阻降低40%以上，界面相容性显著提升，实现“低界面损耗-高导热-高电磁屏蔽-高相变焓效率”的多性能兼容，突破传统复合材料界面结合弱导致的性能难平衡问题。这类研究为电子封装、智能穿戴等领域关键材料创新提供核心理论支撑与技术原型，推动材料科学与工程学科在多功能协同领域的跨越式发展。 

本项目已发表科研论文SCI论文26篇，包括Nano-Micro Letter等材料领域国际主流期刊，获授权国家发明专利4项。培养博士研究生3名，硕士研究生12人。

主要代表作目录：

Bai Xue, Yi Li, Ziling Cheng, Shengdu Yang, Lan Xie*, Shuhao Qin,Qiang Zheng*, Directional Electromagnetic Interference Shielding Based on Step‑Wise Asymmetric Conductive Networks, Nano-Micro Letter, 2022,14, 2-16.（IF:36.3，SCI他引91次 ，发表日期：2022-1-1）
Shengdu Yang#, Bai Xue#, Yi Li, Xujuan Li, Lan Xie⁎, Shuhao Qin, Kaihua Xu, Qiang Zheng, Controllable Ag-rGO heterostructure for highly thermal conductivity in layer-by-layer nanocellulose hybrid films, Chemical Engineering Journal,2020, 383,123072. （IF:13.2，SCI他引106次， 发表时间：2020-05-01，高被引）
Changmei Wu, Lingju Zeng, Guojun Chang, Ying Zhou, Kang Yan, Lan Xie*, Bai Xue*, Qiang Zheng, Composite phase change materials embedded into cellulose/polyacrylamide/graphene nanosheets/silver nanowire hybrid aerogels simultaneously with effective thermal management and anisotropic electromagnetic interference shielding, Advanced composites and Hybrid materials, 2023, 6, 31. （IF:21.8，SCI他引66次， 发表时间2023-02）
Ziling Cheng, Guojun Chang, Bai Xue*, Lan Xie*, Qiang Zheng, Hierarchical Ni-plated melamine sponge and MXene film synergistically supported phase change materials towards integrated shape stability, thermal management and electromagnetic interference shielding, Journal of Materials Science & Technology, 2023, 132, 132-143. （IF:11.2，SCI他引65次，发表日期：2023-01-01，高被引）
Yi li, Bai Xue*, Shengdu Yang, Ziling Cheng, Lan Xie*, Qiang Zheng, Flexible multilayered films consisting of alternating nanofibrillated cellulose/Fe3O4 and carbon nanotube/polyethylene oxide layers for electromagnetic interference shielding, Chemical Engineering Journal, 2021, 410, 128356. （IF:13.2，SCI他引158次，发表时间：2021-04-15，高被引）
主要完成人：谢兰 薛白 郑强 吴昌梅 李毅 李旭娟
主要完成单位：贵州民族大学，贵州大学，浙江大学，贵州师范大学，西南科技大学
